# Все новое – хорошо забытое старое

## ОБЗОР  ИЗОБРЕТЕНИЙ

БЛАГОРОДНЫЕ  МЕТАЛЛЫ. Разведка, добыча (обогащение), рафинирование  и  извлечение, обработка.

Обзор подготовлен по результатам экспертизы изобретений СССР, ранее запрещенных к публикации в открытой печати.

РАЗВЕДКА  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ:

43.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ для использования в качестве самородкоулавливателя на драгах, на входе технологических потоков обогатительных фабрик и для обнаружения металлических включений в химической или деревообрабатывающей промышленности. Цель изобретения – повышение точности определения местоположения движущегося объекта

66.СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛОТА В КВАРЦ-ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ путем облучения пород нейтронами, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени измерений, регистрируют надтепловые нейтроны, дополнительно облучают породу гамма-лучами, регистрируют мягкое рассеянное гамма-излучение и по отношению интенсивности надтепловых нейтронов к интенсивности гамма-излучения судят о содержании золота

90.СПОСОБ ОЦЕНКИ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА, включающий шлиховое опробование с подсчетом содержания золота в породе, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности и точности оценки золотоносности скрытых частей россыпи, в шлихах измеряют уплощенность золотин каждого класса крупности, а затем по величине уплощенности и характеру изменений ее средних значений в зависимости от размеров золотин определяют распределение и содержание золота в скрытых частях россыпи

ОБОГАЩЕНИЕ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ:

11.ОТСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ПЕСКОВ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ золота и олова, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ тем, что, с целью сокращения расхода технологической воды при дражных и недражных способах разработки, снижения трудоемкости обслуживания, приспособление для разгрузки подрешетного продукта выполнено в виде шнека и ковшевого элеватора, приводы которых связаны между собой и с приводом надрешетного скребково-ящичного транспортера посредством цепной передачи

12.РЕШЕТО ОТСАДОЧНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РОССЫПЕЙ,

ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ тем, что, с целью повышения извлечения крупных зерен золота под решето, ширина отверстий в зоне загрузки … Применение данного решета позволит устранить аккумуляцию крупного золота на решете…

13.ДИАФРАГМОВАЯ ОТСАДОЧНАЯ МАШИНА, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ тем, что, с целью повышения степени очистки чернового золота от тяжелых минералов, повышения сквозного извлечения золота при доводке концентрата и упрощения конструкции машины, отношение площади диафрагмы первой камеры к площади решета находится в интервале от 1 до 3, а в каждой последующей камере указанное отношение …

25.УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ ПЕСКОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РОССЫПЕЙ, ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ тем, что, с целью снижения трудоемкости операции промывки и исключения ручного труда, загрузочная площадка и грохот выполнены в виде единого транспортера, сборник подрешетного материала расположен между грузовой и холостой ветвями транспортера, при этом холостая ветвь транспортера выполнена без натяжения, а угол наклона сопел оросителей составляет ….

26.СПИРАЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР, предназначенный для гравитационного обогащения руд благородных, цветных, а также черных металлов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения производительности за счет интенсификации процесса разделения, каждый желоб концентратора расположен по конической логарифмической спирали, при этом его сечение и уклон выполнены по формуле: …

39.ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ тем, что, с целью повышения извлечения благородных металлов и сокращения расхода воды, ловушка снабжена приемником концентрата, корпус выполнен параболической формы, …

41.УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ, предназначенное для обработки геологоразведочных проб, например, для выделения золота из шлиховых концентратов, и ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ тем, что, с целью повышения эффективности разделения материала за счет осуществления предварительного разделения материала по крупности с учетом формы зерен, устройство снабжено грохотом .…

42.ШЛЮЗ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ РОССЫПЕЙ с помощью жидкости, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью увеличения эффективности процесса обогащения за счет периодического разрыхления осевшей фракции в трафарете, днище связано с силовыми цилиндрами механизма подъема с возможностью перемещения в вертикальной плоскости и соединено со стенками эластичным …

43.ШЛЮЗ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ гравитационным методом, в частности для россыпных месторождений благородных и редких металлов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью увеличения извлечения полезного компонента, борта шлюза выполнены с возможностью перемещения в вертикальной плоскости, а рифли имеют одну боковую сторону, перпендикулярную днищу желоба, а другую …

44.УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ РОССЫПЕЙ, ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ тем, что, с целью повышения степени концентрации золота, устройство снабжено плоскостью, выполненной горизонтальной в поперечном сечении и имеющей перфорацию со стороны разгрузочного приспособления, ….

45.ШЛЮЗ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ РОССЫПЕЙ золота, включающий желоб с боковыми стенками, днищем, трафарет лестничного типа, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения извлечения ценного компонента, шлюз снабжен покрытием из упругого материала,…

46.ШЛЮЗ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ РОССЫПЕЙ золота, включающий желоб с боковыми стенками, днище с покрытием, трафарет, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью снижения потерь ценного компонента, он снабжен дополнительным днищем и поворотным приспособлением для …

47.ШЛЮЗ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ РОССЫПЕЙ золота по авт. св. № …, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения извлечения ценного компонента, отсекатель выполнен в виде пластины У-образной формы с основанием в виде параболы…

48.ШЛЮЗ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ РОССЫПЕЙ золотосодержащих пород, включающий головную и линейные секции, выполненные в виде желоба с трафаретами лестничного типа, приемники продуктов разделения, приспособление для подъема трафарета, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения извлечения ценных компонентов и снижения трудоемкости операции сполоска, головная и линейные секции шлюза снабжены промежуточными перфорированными основаниями, …

53.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД, включающий определение

содержания золота в исходной руде, ее сортировку по содержанию золота, измельчение, классификацию, гравитационное обогащение крупной фракции классификации и гидрометаллургическую переработку мелкой фракции, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения извлечения золота, по его содержанию определяют эффективный диаметр частиц золота в исходной руде и в мелкой фракции классификации, при этом по первому показателю регулируют процесс классификации, а по второму управляют режимом гидрометаллургической переработки

94.УСТРОЙСТВО ДЛЯ РУЧНОГО МАГНИТНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ магнитной фракции и золотосодержащих продуктов, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности процесса разделения, днище цилиндра выполнено сетчатым, а в штоке и пластине выполнены отверстия, причем шток закреплен в отверстии пластин …

96.СПОСОБ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ, включающий монослойное перемещение материала в неоднородном электромагнитном поле с одновременным воздействием на него вибрацией, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения эффективности процесса сепарации объемно-асимметричных частиц, перемещение материала осуществляют вдоль … Способ может быть использован при обогащении россыпей благородных металлов

97.СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ МЕТАЛЛОНОСНЫХ ПЕСКОВ, включающий грохочение, разделение подрешетного продукта грохочения на шлюзах с получением концентрата, содержащего золото и хвостов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью комплексного использования минеральных ресурсов за счет извлечения слабомагнитных минералов, грохочение хвостов проводят на классы …с одновременным обезвоживанием продуктов грохочения, причем ….

102.ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР для обогащения россыпей благородных металлов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения эффективности процесса сепарации объемно-асимметричных частиц, выступы выполнены с наклоном  в сторону электромагнитной системы параллельно эквапотенциальной поверхности

103.ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР для обогащения россыпей благородных металлов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения эффективности процесса сепарации, высупы расположены на наружной поверхности чаши, а лектромагниты размещены во внутренней полости чаши

137.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР для обогащения различного минерального сырья, в том числе золотосодержащего, имеющего в своем составе компоненты с низкой электропроводностью, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения эффективности процесса сепарации за счет более полного извлечения компонентов с низкой электропроводностью, отклоняющий электрод выполнен в виде части цилиндра и установлен коаксиально осадительному электроду.

148.СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД, включающий подготовку исходной руды путем последовательного кондиционирования пульпы с сернокислой медью и сульфгидрильным собирателем, и флотацию золотосодержащих минералов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения извлечения золота в концентрат, после кондиционирования с сернокислой медью в процесс вводят сернокислый магний в количестве, обеспечивающим отношение сернокислой меди к сернокислому магнию от … до …

Использование данного способа позволяет повысить извлечение золота в концентрат на 3,1%

150.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ ЦИАНСОДЕРЖАЩЕЙ ПУЛЬПЫ, включающий введение модификатора, обработку пульпы ксантогенатом, вспенивателем, кондиционирование пульпы при разрежении, флотацию, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем,что, с целью повышения технологических показателей процесса, модификатор вводят в зону разряжения, при этом величина разряжения составляет  от …, а в качестве модификатора в процесс вводят … Приведена сравнительная таблица результатов опыта

178.СПОСОБ ФЛОТАЦИИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД (ЕГО ВАРИАНТ). 1. Способ флотации золотосодержащих руд в щелочной среде, включающий предварительное кондиционирование руды с ксантогенатом и введение вспенивателя, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения технологических показателей процесса, в кондиционирование дополнительно вводят полиметиленмоносульфид. 2.  Способ по п.1, включающий предварительное кондиционирование руды с ксантогенатом и вспенивателем, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения технологических показателей процесса, в кондиционирование дополнительно вводят полиметиленмоносульфид и нефтяной сульфоксид.

Данный способ позволяет: повысить извлечение золота с 84,0 до 96,5%; снизить выход концентрата  с 13,5 до 5,2%, повысить содержание золота в концентрате более чем в 3 раза, получить отвальные хвосты(0,1 г/т), снизить расход реагентов

180.СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД,  включающий дробление, измельчение руды, кондиционирование руды с ртутьсодержащим материалом, флотацию в щелочной среде, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью снижения потерь золота, руду кондиционируют с амальгированным порошком меди.

183.СПОСОБ ФЛОТАЦИИ СЕРЕБРО-СОДЕРЖАЩИХ РУД, включающий предварительное кондиционирование руды в щелочной среде с бутиловым ксантогенатом калия и введение вспенивателя, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения селективности процесса и степени извлечения серебра, в кондиционирование вводят 4,4-диметил-1,3-диоксин в количестве…

Описываемый способ флотации позволяет достичь не только повышения технологических показателей флотации (повышение извлечения и увеличения содержания в концентрате серебра), но и сократить расходы на реагенты.

188.СПОСОБ ФЛОТАЦИИ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ РУД, включающий предварительное кондиционирования руды в щелочной среде с ксантогенатом и введение вспенивателя, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения технологических показателей процесса, в кондиционирование дополнительно вводят 4-метил-4-фенил-1,3-диоксан …

189.СОБИРАТЕЛЬ ДЛЯ ФЛОТАЦИИ РУД ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ. ЦЕЛЬ изобретения – повышение технологических показателей процесса флотации руд цветных металлов, в первую очередь руд, содержащих золото и серебро – достигается применением в качестве собирателя N-фенил N’-оксиэтилтиомочевины формулы …

Извлечение меди по данному изобретению возрастает на 0,8%, молибдена на 2,3%, золота на 1,9%, серебра на 6,8%

190.СПОСОБ ФЛОТАЦИИ РУД, включающий последовательное кондиционирование исходного сырья с кремнесодержащим депрессором, сульфидгидрильным собирателеми и вспенивателем в щелочной среде и флотацию минералов, содержащих благородные металлы, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения извлечения благородных металлов и качества концентрата, в качестве депрессора в кондиционирование вводят дисперсную двуокись кремния. Использование данного способа позволяет повысить извлечение золота на 5%, серебра на 2,3% и снизить содержание SiO2 в концентрате на 8%.

191.СПОСОБ ФЛОТАЦИИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ И МЕДНЫХ РУД, включающий последовательное кондиционирование исходного сырья с модификатором, бутиловым ксантогенатом калия, вспенивателем и флотацию полезных минералов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения извлечения золота и меди и качества концентратов, в процессе кондиционирования перед бутиловым ксантогенатом калия вводят солянокислый гидразин.

Использование способа позволяет на 11,5% повысить извлечение золота  в концентрат при повышении его содержания на 1,56 г/т, на 1,52% повысить извлечение меди и на 1,18% содержание

193.СОБИРАТЕЛЬ ДЛЯ ФЛОТАЦИИ РУД ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ. ЦЕЛЬ изобретения – повышение технологических показателей при флотации руд цветных металлов, в первую очередь руд, содержащих золото и серебро – достигается применением в качестве собирателя фурфурилиденроданина. Полученные в результате опыта данные показывают: извлечение молибдена возрастает на 2,3%, золота на 2,4%, серебра на 3,5%

196.СОБИРАТЕЛЬ ДЛЯ ФЛОТАЦИИ ЗОЛОТО -  И СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ РУД.  ЦЕЛЬ изобретения – повышение технологических показателей процесса флотации и расширение ассортимента флотационных реагентов для обогащения руд благородных металлов – достигается применением в качестве собирателя фторированного спирта – тетрафторпропанола формулы …

219.СОБИРАТЕЛЬ ДЛЯ ФЛОТАЦИИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД. ЦЕЛЬ изобретения – повышение технологических показателей флотационного обогащения золотосодержащих руд – достигается применением в качестве собирателя алкиламинобиспропионитрила формулы …

222.СОБИРАТЕЛЬ ДЛЯ ФЛОТАЦИИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД И ПРОДУКТОВ. ЦЕЛЬ изобретения – повышение флотоактивности собирателя при извлечении золота и цветных металлов – достигается тем, что собиратель в качестве неорганической соли содержит галогенид калия при следующем соотношении компонентов ….

240.СОБИРАТЕЛЬ-ВСПЕНИВАТЕЛЬ ДЛЯ ФЛОТАЦИИ СУЛЬФИДНЫХ РУД, СОДЕРЖАЩИХ БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ. ЦЕЛЬ изобретения – повышение извлечения металлов платиновой группы и улучшение качества концентрата, сокращение времени флотации – достигается тем, что в качестве реагента собирателя-вспенивателя применяют органическ …

38.КЛАССИФИКАТОР-КОНЦЕНТРАТОР, содержащий корпус с питающим патрубком, патрубком отвода крупной фракции, коаксиально расположенную в верхней части корпуса воздушную трубу, приемо-разгрузочную камеру грубого материала с патрубком выравнивания перепада давления и с регулируемым по пропускной способности патрубком крупной фракции, установленную в нижней части корпуса, сливной патрубок, размещенный в нижней части корпуса, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения эффективности извлечения золота и других тяжелых металлов за счет исключения образования мертвых зон рециркуляции материала и увеличения производительности, воздушная труба соединена …

Преимуществ аппарата заключается в следующем:

- повышается степень концентрации золота с 1,63 до 2,77 раза;

- извлечение золота в песковую фракцию возрастает на 23%;

возрастает производительность аппарата по исходному питанию в 1,6 раза.

РАФИНИРОВАНИЕ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ:

1А).СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО ЗОЛОТА ИЗ ВОДНЫХ СТОКОВ ЗОЛОТОДОБЫЧИ(ЗОЛОТОПЕРЕРАБОТКИ) С ПОМОЩЬЮ ДРОЖЖЕЙ ИЛИ БАКТЕРИЙ. Степень извлечения  золота – (98-99)%

1.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ РУД И ПРОДУКТОВ, включающий цианирование и предварительную обработку подавителем, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения, обработку ведут с использованием в качестве подавителя гетеротрофных бактеирй рода …, культивируемых в минеральной водной среде, содержащей углеводы.

2.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ СОЛЯНОКИСЛОГО РАСТВОРА, включающий восстановление органическим реагентом, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения и интенсификации процесса, перед восстановлением раствор обрабатывают органическим растворителем до соотношения органической и водной фаз 1 : 4, а восстановление проводят с введением в качестве органического реагента ферроцена до установления окислительно-восстановительного потенциала 300-340 мв относительно насыщенного хлор-серебряного электрода. Предлагаемый способ позволяет:

- сократить продолжительность процессов приблизительно в два раза;

- увеличить степень извлечения золота из солянокислых растворов на 1-13,6%;

- снизить расход восстановителя до стехиометрически необходимого по реакции;

- создать условия для механизации и автоматизации процесса извлечения золота из солянокислых растворов

3.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ КИСЛЫХ РАСТВОРОВ со включающим сорбцию гетероцепным полиолкиленмоносульфидом, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения из серно-кислых растворов от переработки анодных шламов, растворы перед или в процессе сорбции обрабатывают …

В приведенном в описании примере извлечение благородных металлов составило, Ц: 100 – серебро, платина и палладий, 96,3 – родий, 93,7 – рутений и 56,8 – иридий. Предлагаемый способ по сравнению с аналогом позволяет исключить расход дефицитного коллектора – никеля, повысить извлечение благородных металлов, в том числе иридий с 20-25% до 55-68% за одну операцию сорбции, повысить качество концентрата благородных металлов за счет уменьшения соосаждения цветных металлов.

По отношению к прототипу способ позволяет вовлечь в переработку сернокислые растворы и обеспечить при этом количественное извлечение благородных металлов, в том числе рутения и иридия, которые по прототипу практически не извлекались

4.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ДЕСОРБЦИЕЙ ИЗ АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕЙ щелочными растворами при повышенной температуре в автоклаве, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения и эффективности процесса, десорбцию проводят при наложении электрического тока  при подаче положительного потенциала на корпус автоклава, а отрицательного – на изолированный от корпуса электрод, погруженный в исходный элюирующий раствор. Использование предлагаемого способа обеспечит следующие преимущества: исключит потери золота; исключит осаждение золота из элюатов на металлических частях автоклава и активированном угле; исключит непроизводительные затраты, связанные с остановом агрегата для зачистки оборудования; исключит трудоемкие малопроизводительные операции по зачистке оборудования

5.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ ЦИАНИСТЫХ РАСТВОРОВ экстракцией серусодержащим реагентом, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью обеспечения селективного извлечения золота из растворов, содержащих серебро и цветные металлы, экстракцию проводят с использованием в качестве серусодержащего реагента …

6.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ СОДЕРЖАЩИХ ЕГО МАТЕРИАЛОВ, включающий обработку раствором реагента,облучение пучком ускоренных электронов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью обеспечения возможности извлечения золота из упорных материалов, обработку раствором реагента проводят после облучения с использованием в качестве раствора реагента …, а облучение проводят …

7*.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ, включающий обработку галогенидсодержащими реагентами и последующее отделение основы, содержащей неблагородные металлы, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения благородных металлов, обработку проводят при 50-120 град. С с использованием в качестве реагента …Изобретение относится к области переработки вторичных благородных металлов, а именно: материалов (кроме руды), содержащих благородные металлы, каких, как металлический лом позолоченных и (или) посеребренных предметов, золотосеребряные сплавы, отходы и брак микроэлектронной и электротехнической промышленности и может быть применено для селективного извлечения золота и (или) серебра из указанных материалов в раствор, не затрагивая металлической основы. Способ обладает кроме того, следующими преимуществами по сравнению с известным:

- достигается повышение степени извлечения благородных металлов до 99% и выше;

- технология извлечения и разделения золота и серебра упрощается за счет сокращения количества технологических стадий на выделение золота и серебра в виде готовых товарных продуктов, сокращение объемов вовлекаемых реагентов, регенерация растворителя и обесфторирование сбросных вод дают возможность обеспечения безотходной технологии

8.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНЫ ИЗ РАСТВОРОВ, включающий экстракцию амином и реэкстракцию, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени чистоты платины и упрощения процесса, экстракцию ведут с использованием в качестве эксрагента …, а реэкстракцию проводят электродиализом. Предложенный способ позволяет увеличить степень чистоты платины (почти в 10 раз), исключить загрязнение реэкстракта органической фазой и уменьшить объем водных растворов, используемых при реэкстракции

9.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНЫ ИЗ РАСТВОРОВ, включающий сорбцию активированным углем, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью обеспечения извлечения платины из кубовых остатков кремнийорганических соединений, в качестве сорбента используют активированный уголь, содержащий …Применение предлагаемого способа позволяет обеспечить извлечение до 92% платины из кубовых остатков кремнийорганических соединений, что обусловливает экономию не менее 9 кг платины в год пр производстве, например, гамма-аминопропилтриэтоксисилана, мощностью 100т/год

10.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ ЗОЛОТОРУДНОГО СЫРЬЯ кучным и перколяционным выщелачиванием с использованием сульфонитрогуминовых кислот, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения и удешевления процесса, перед выщелачиванием исходное сырье смешивают с реагентом в виде пасты бурого угля вместо сульфонитрогуминовых кислот

11.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА  сорбцией из цианистых растворов и пульп, включающий предварительное разрушение цианистых комплексов соединений металлов перед сорбцией, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени очистки растворов от примесей и упрощения процесса, разрушение цианистых комплексов проводят электрохимической обработкой в присутствии …

12.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ ХЛОРИДНЫХ ВОЗГОНОВ, включающий мокрое улавливание в циркуляционной системе, фильтрацию пульпы и цементацию металла из фильтра, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения, мокрое улавливание проводят до достижения концентрации соляной кислоты …

Степень извлечения по золоту повышается на 4,95% , по серебру на 1,6%

13.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ, включающий обработку раствором восстановителя, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения и сокращения времени процесса, в качестве восстановителя используют … Использование способа дает возможность упростить и ускорить процесс за счет исключения стадии разделения фазы реэкстракции золота из органического раствора, а также повысить извлечение золота до 99,6-99,8% за счет сокращения его потерь на промежуточных стадиях процесса

14.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРЕБРА ИЗ РАСТВОРОВ сорбцией на активированном угле с предварительной обработкой сорбента модификатором, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения серебра и интенсификации процесса, в качестве модификатора используют… Изобретение может быть использовано для извлечения благородных металлов из природных, сточных вод и технологических растворов с низким содержанием серебра.

15.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ БЕДНЫХ РАСТВОРОВ осаждением соединением, содержащим моноокись углерода,при нагревании, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения процесса, сокращения продолжительности и снижения энергозатрат, осаждение осуществляют с введением серной кислоты ….

16.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ восстановлением, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью сокращения времени процесса, восстановление ведут с использованием в качестве восстановителя жидких …

17.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ РАСТВОРОВ, включающий сорбцию с использованием в качестве сорбента углеродсодержащего материала, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения извлечения золота, эффективности и экономичности процесса, сорбцию ведут с использованием в качестве сорбента … Изобретение относится к способам очистки сточных вод и технологии выделения металлов из растворов и может быть использовано для утилизации золота из стоков гальванического и ювелирного производств и технологических растворов обогатительных фабрик.

41.СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЕБРА из его сплавов с тяжелыми цветными металлами электролизом в расплавах, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения серебра, уменьшения потерь электролита и увеличения длительности эксплуатационного периода электролизных установок, электролиз проводят в две стадии…

Эффективность предлагаемого способа по сравнению с известным заключается в следующем:

- извлечение благородных металлов в целевой продукт (анодный слиток) повышается на 1-1,2%;

- уменьшаются потери электролита в 15-20 раз за счет уменьшения испарения Pb, PbO;

- увеличивается срок эксплуатации электролизных установок на 70-80% за счет осуществления основной части процесса электролиза при более низких температурах

42.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ИРИДИЙСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ, включающий измельчение, термообработку в присутствии кислородсодержащего газа и водную обработку, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения иридия и упрощения процесса переработки иридийсодержащих материалов на основе двуокиси циркония, стабилизированной окисью иттрия, термообработку осуществляют с добавлением карбоната кальция при … Переработка по данному способу обеспечивает практически полное на 99,0-99,5% вскрытие керамического материала, что обеспечивает извлечение иридия в растворе при водной обработке спека на 99,0-99,5%. Наряду с этим, способ позволяет значительно упростить процесс переработки керамического материала, так как при этом исключается необходимость проведения процессов фильтрации и оборота твердого остатка на вскрытие

43.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ ШЛАМОВ, включающий окислительно-сульфатизирующий обжиг, сернокислое выщелачивание огарка, плавку обогащенного благородными металлами кека на аноды и электролиз их с получением концентрата благородных металлов и медной губки, выщелачивание меди из медной губки с получением второго концентрата благородных металлов и электролита, цементацию благородных металлов из последнего и экстракцию иридия и рутения в присутствии 10-30 г/л хлористого натрия, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения иридия и рутения и упрощения технологии, операции выщелачивания, цементации и экстракции проводят одновременно с введением …Изобретение может быть использовано для извлечения драгоценных металлов из сложных по составу продуктов. Использование предлагаемого способа позволяет: повысить извлечение в готовую продукцию иридия на 9,2% и рутения на 2,3%; сократить количество технологических операций; улучшить качество концентрата благородных металлов; исключить из технологии токсичные и пожароопасные реагенты. Для реализации предлагаемого способа на НГМК необходимо приобретение титанового автоклава с механическим перемешиванием, проектирование которого ведется институтом «Гипроникель»

44.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ(серебра) ИЗ ШЛАМОВ электролитического производства тяжелых цветных металлов, включающий сульфатизацию концентрированной серной кислотой с последующим выщелачиванием, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения серебра, процесс осуществляется в две стадии…Использование предлагаемого гидрометаллургического способа выделения металлов из шламов обеспечивает следующие преимущества: 1.Выделение ценного металла в «голове» процесса подобно схемам «обогащение – металлургия» значительно уменьшит в шламе соотношение летучих и нелетучих при пирометаллургических операциях серебра. 2.Уменьшение выноса серебра с пылями обжига и плавки на золото-серебряный сплав, увеличит сквозное извлечение благородного металла в среднем на 2%

45.ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ РАФИНИРОВАНИЯ СЕРЕБРИСТОГО СВИНЦА электролизом в расплавах, содержащий окись свинца, окись натрия и двуокись кремния, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения благородных металлов и уменьшения расхода электроэнергии, он дополнительно содержит окись лития при следующем соотношении компонентов: … Данный способ позволит по сравнению с известным сократить потери благородных металлов при электролизе (потери на катоде) в 4-6 раз, на 13% расходы электроэнергии на осуществление процесса рафинирования серебристого свинца

46.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАТИНОИДОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ, включающий двухстадийную сульфатизацию концентрированной серной кислотой с получением спеков с проведением первой стадии при 150-190 град.С и выщелачивании после каждой стадии, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью уменьшения расхода реагентов и упрощения процесса, вторую стадию сульфатизации проводят серной кислотой в количестве …, а выщелачивание ведут …Данный способ позволит резко упростить технологию переработки шламов за счет совмещения досульфатизации цветных металлов с отгонкой селена в газы на 96,9% (15% по прототипу) и сокращение расхода реагентов (серной кислоты) при выщелачивании в 2 раза

47.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОСМИЯ ИЗ ОСМИЙСЕЛЕНОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ, включающий обжиг при температуре 600-800 град.С с получением пылегазовой фазы, содержащей осмий и селен, обработку пылегазовой фазы раствором соды с получением пульпы, содержащей осадок пульпы с отделением осадка осмия, промывку осадка водой, сушку его, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения осмия и снижения потерь селена, обработку ведут до установления pH пульпы 11,0-12,0, затем в пульпу вводят сульфит натрия …Данный способ позволяет в сравнении с известным: обеспечить повышение извлечения осмия в целевой продукт с 58% до 98,5% с получением концентрата осмия более высокого качества. Кроме того, достигается повышение извлечения селена в раствор, содержание селена в концентрате по прототипу 40%, по предлагаемому способу – менее 1%. Дальнейшая переработка осмиевого концентрата, например, при вскрытии газообразным хлором, не требует дополнительного расхода реагентов, т.к. селен полностью извлекается в селеновый раствор и его потери с осмиевым концентратом минимальны. Предлагаемый способ не требует специального аппаратурного оформления и может быть осуществлен на стандартном оборудовании

48.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОСМИЯ из содержащих его продуктов, включающий обжиг при 650-800 град.С в присутствии кислорода с выделением четырехокиси осмия, поглощение четырехокиси осмия раствором и выделение осмия из раствора, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения, перед обжигом исходный материал обрабатывают раствором едкого натра….Предлагаемый способ позволяет увеличить прямое извлечение осмия с 57,7 до 87,7% и контролировать процесс извлечения осмия из растворов, извлекать осмий из бедных растворов до 90% с остаточным содержанием осмия менее 1 мг/л (в пределах чувствительности анализа), автоматизировать процесс извлечения осмия из растворов с использованием редкометрии

49.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ КОНТАКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ плавкой с содой, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения процесса и снижения потерь серебра, плавку осуществляют с введением серусодержащего соединения натрия при …, а в качестве серусодержащего соединения используют …Использование предложенного технического решения позволяет:

- упростить технологию переработки серебросодержащих контактных материалов (сократить количество производственных операций с пяти до одной);

- снизить потери серебра с 6-8% (по прототипу) до 0,7%;

- упростить аппаратурное оформление процесса и улучшить условия труда;

- получить однородный серебросодержащий сплав, что дает возможность отбора представительной пробы для определения содержания серебра и ускорить время расчета со сдатчиками;

- снизить трудовые затраты.

50.СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ (ЕГО ВАРИАНТЫ).6 вариантов, связанные с термообработкой.

51.СПОСОБ ОЧИСТКИ ПАЛЛАДИЯ, включающий восстановление водородом его хлорида, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени очистки и упрощения процесса, восстановление проводят при температуре 20-30 град. С с последующей выдержкой в аргоне…

Предложенный способ является эффективным методом очистки палладия и имеет следующие достоинства:

- позволяет сократить количество стадий процесса (3 стадии в способе прототипа, 2 – в данном способе), что устраняет влияние случайных факторов на глубину очистки;

- позволяет снизить содержание примеси кремния до уровня …;

- процесс легко воспроизводим и не требует применения дорогостоящих установок, реактивов хлора

52.ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО ШТЕЙНА, содержащая золотосодержащий пиритный концентрат, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения благородных металлов в штейн и сокращения энергетических затрат, она дополнительно содержит золотосодержащую кварцевую руду и клинкер цинкового производства при следующем соотношении компонентов: …

53.ШИХТА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛУПРОДУКТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, содержащих редкие металлы, включающая глетсодержащий свинцовый материал, сульфат натрия, кальцинированную соду и углеродсодержащий восстановитель, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения золота, серебра, селена и теллура, она дополнительно содержит медеэлектролитный шлам при следующем соотношении компонентов: …Предлагаемая шихта для переработки медеэлектролитных шламов обеспечивает высокую степень разделения редких и благородных металлов при извлечении в черновой свинец золота 99,64%, серебра 98,73%, селена 94,07% и теллура 93,08%; в штейно-шлак при остаточном содержании в штейно-шлаке золота 0,0097% и серебра 0,368%, в черновом свинце – селена 0,243% и теллура 0,0748%

54.СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ из хлорида палладия, включающий очистку его и восстановление водородом, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени чистоты металла, очистку ведут при температуре 650-700 град.С в две стадии….

55.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАКОВ АФФИНАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА, СОДЕРЖАЩИХ БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ, включающий восстановительную плавку в присутствии железосодержащего реагента с коллетированием благородных металлов в железосодержащем реагенте, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения благородных металлов, сокращения затрат и времени на переработку шлаков, плавку проводят в электропечи с использованием железосодержащего реагента в качестве донной фазы печи с температурой плавления ее …Использование предлагаемого способа переработки шлаков аффинажного производства обеспечивает по сравнению с существующими способами следующие преимущества:

- возможность получения богатой по содержанию благородных металлов донной фазы при высоком их извлечении из шлака;

- снижение затрат и времени в 2-3 раза на получение промежуточного полупродукта и на его дальнейшую переработку

56.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОСЕРУСОДЕРЖАЩИХ ЗОЛОТО-МЫШЬЯКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, включающий окислительную обработку исходного материала и последующую восстановительную плавку на железный сплав, коллектирующий благородный металл, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения благородных металлов, снижения энергозатрат и повышения производительности труда, окислительную обработку проводят в ванне расплава при барботировании …

57.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО ФЛОТАЦИОННОГО КОНЦЕНТРАТА, включающий обжиг в печи кипящего слоя, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью уменьшения количества влаги, вводимой в печь, и стабилизации процесса подачи концентрата перед обжигом концентрат смешивают с огарком, уловленным в системе очистки обжиговых газов печи кипящего слоя, …Предлагаемый способ позволяет снизить, по сравнению с известным способом обжига пульпы с содержанием влаги 20-30%, количество влаги, вводимой в печь, с 250-430 кг/т к-та до 100-163 кг/т к-та. При этом стабилизируется работа питателей, подающих материал в печь, работа в печи обжига за счет меньшей чувствительности процесса к понижению содержания серы в концентрате, существенно снижается количество тепла, которое требуется отводить от обжиговых газов при их охлаждении, понижается точка росы газов и возможность конденсации влаги в аппаратах сухой газоочистки и газоходах

58.ШИХТА ДЛЯ ПЛАВКИ ВТОРИЧНЫХ АНОДОВ,  содержащая продукт электролитных шламов и восстановитель, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения платиновых металлов, получения отвального шлама, шихта дополнительно содержит борную кислоту, оборотный шлак от плавки гидроокиси кобальта, а в качестве восстановителя соду при следующих соотношениях компонентов: …

Предлагаемая шихта для электроплавки вторичных анодов позволяет:

1.Получать отвальный шлак, что повысит прямое извлечение платиновых металлов при электроплавке на 0,25%

2.Снизить безвозвратные потери платиновых металлов на 0,5% за счет ликвидации операции вторичной переплавки первичных шлаков и получения шлаков с низким содержанием платиновых металлов

3.Упростить технологию переработки электролитных шламов

59.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТО-МЫШЬЯКОВЫХ СУЛЬФИДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ, включающий плавку с барботированием через ванну расплава топливовоздушной смеси или продуктов сжигания топлива в нейтральной газовой атмосфере и последующее отделение штейна, содержащего железо и золото, от шлака, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения содержания золота в штейне, после плавки штейн подвергают дополнительной плавке с введением кварцевого флюса …

60.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ,СОДЕРЖАЩИХ СЕРЕБРО, включающий плавление при температуре 960-1100 град.С в присутствии кальцинированной соды, селитры и элементарной серы, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью возможности извлечения серебра из продуктов полученных при переработке отходов галогенсеребряных фотоэмульсий, плавление проводят под слоем кальцинированной соды…Данный способ позволяет получать не полупродукт в виде серебряно-свинцового сплава, а высокопробное серебро в виде товарной продукции (в виде слитков)

61.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТО-МЫШЬЯКОВЫХ СУЛЬФИДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ, включающий плавку с барботированием ванны расплава топливо-воздушной смесью или продуктами сжигания топлива в нейтральной атмосфере и последующее отделение полученного железистого штейна, содержащего золото, от отвального шлака, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения содержания золота в штейне, перед отделением штейна от шлака, расплав обрабатывают коксом …

62.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ из плава хлоридов, включающий обработку плава твердым остатком карбонилирования медно-никелевого сырья с выделением благородных металлов в королек, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью селективного выделения палладия из королька, после обработки плава твердым остатком карбонилирования медно-никелевого сырья полученный королек переплавляют в присутствии серусодержащего реагента, …Заявляемый способ по отношению к известным, включающим переработку плава хлоридов путем введения серусодержащих восстановителей (файнштейна, остатков карбонилирования), позволяет путем переплава достигнуть 100% очистки палладия от меди, серебра, иридия и платины, получить 50-60% концентрат платиновых металлов

63.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПЛАТИНОВЫЕ МЕТАЛЛЫ, СЕРЕБРО, СЕЛЕН, ТЕЛЛУР, включающий плавку шихты в присутствии соды и углеродсодержащего восстановителя, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени разделения металлов и сокращения затрат, плавку осуществляют с введением соды ….Изобретение относится к аффинажному производству платиновых металлов, и позволит при переработке вторичных концентратов:

- исключить расходование серы и кремнийсодержащих флюсов при плавке;

- исключить образование шлака при разделительной плавке продуктов, не содержащих типичные шлакообразующие компоненты;

- уменьшить расход соды на плавку в 3-5 раз;

- снизить продолжительность плавки концентратов примерно на 30%;

- повысить кампанию футеровки плавильной печи примерно на 50%;

- повысить извлечение МПГ в целевой продукт (тяжелый сплав) на 1,5%

64.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ ПРОМПРОДУКТОВ, содержащих благородные металлы, включающий сульфатизацию серной кислотой, выщелачивание и извлечение платиновых металлов из полученных растворов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения технологии, выщелачивание ведут в присутствии древесины, модифицированной прививкой поли-2-метил-5-винилпиридина при ….

Описанный способ позволяет в сравнении с известными техническими решениями, получить следующий положительный эффект:

- значительно упростить аппаратурно-технологическую схему переработки медно-никелевых промпродуктов ( анодных шламов) методом жидкостной сульфатизации, исключив дополнительные пределы для извлечения благородных металлов из сульфатных растворов;

- сократить в 3-4 раза расход реагентов, энергозатраты, незавершенное производство и транспортные потери благородных металлов;

- получить коллективный концентрат благородных металлов, содержащий 8-10% Pt; 20-22%Pd; 4-6%Rh; 3-4%Ru; 1-2%Jr; и 25-30%Ag, упростив тем самым последующую технологию аффинажа

65.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ НИКЕЛЕВЫХ АНОДНЫХ ШЛАМОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПЛАТИНОВЫЕ МЕТАЛЛЫ, включающий классификацию с получением мелкой фракции платинового концентрата с последующей его переработкой и крупной фракции – песков, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения платиновых металлов, пески после классификации подвергают автоклавному окислительному выщелачиванию в сернокислом растворе …

Использование способа позволяет:

- повысить прямое извлечение платиновых металлов в готовую продукцию (сократить незавершенное производство платиновых металлов на 10%);

- снизить безвозвратные потери платиновых металлов в никелевом производстве на 0,32-0,38%.

Реализация данного способа может быть произведена на существующем оборудовании и не требует больших дополнительных затрат. Получаемые растворы могут перерабатываться на никелевом заводе.

66.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОСМИЯ ИЗ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ СУСПЕНЗИЙ, включающий обработку реагентом и кислотой при нагревании, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения технологии, обработку ведут с использованием в качестве реагента тиомочевины …Изобретение предназначено для извлечения осмия из отходов медико-биологических исследований

67.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОСМИЯ, включающий абсорбцию осмия с образованием малорастворимого комплекса, отделение последнего, разложение и восстановление до металла водородом, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения технологии, абсорбцию ведут хлоридами серы. Изобретение предназначено для получения металлического осмия в виде порошка, пригодного для производства катализаторов, синтеза металлоорганических и других соединений осмия. Способ может найти применение при извлечении осмия из различных видов сырья.

68.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ РУД  выщелачиванием раствором органического соединения, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью удешевления и упрощения процесса, выщелачивание ведут раствором нитрометана в растворе щелочи. Преимущества предлагаемого способа:

- процесс осуществляется в щелочной среде, в оборудовании из обычной стали, вместо сернокислой среды и кислотостойкого оборудования, расход щелочи в 3-4 раза меньше расхода серной кислоты;

- обезвоживание стоков, содержащих нитрометан, можно проводить простым путем – нейтрализацией их с последующей биологической очисткой, эти способы неприемлемы для тиокарбамидных растворов, для которых необходимы специальные приемы химического окисления или термохимического разложения

69.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ УПОРНЫХ ПИРИТНЫХ И АРСЕНОПИРИТНЫХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ, включающий сверхтонкое измельчение в присутствии солей щелочных металлов и последующее цианирование, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения и улучшения санитарных условий труда, сверхтонкое измельчение проводят с использованием в качестве солей натрия нитрата или хлорида натрия …По сравнению с применяемым на золотоизвлекающих предприятиях автоклавным способом вскрытия руд, предлагаемый способ позволяет повысить степень извлечения золота от 2,4 – до 4,1%. Кроме того, исключается необходимость в применении аппаратуры, работающей при высоких температуре и давлении.

70.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ СУЛЬФАТНЫХ РАСТВОРОВ, включающий нейтрализацию щелочью и осаждение гидроокисью металла, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени концентрирования суммы благородных металлов и улучшения фильтруемости полученных осадков, нейтрализацию ведут …

По сравнению с существующими отечественными и зарубежными аналогами, данный способ обладает следующими преимуществами:

- обеспечивает глубокое извлечение благородных металлов из сульфатных сред на носитель – гидроокись олова (IV) с большой степенью концентрирования;

- простое аппаратурное оформление процесса при малом выходе технологического продукта, хорошая фильтруемость осадка;

- с учетом регенерации олова минимальный расход реагента

71.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРЕБРА восстановлением его соединений тетрагидридборатом натрия, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью сокращения времени процесса, расхода реагента и повышения степени извлечения, восстановление ведут путем подачи исходного соединения серебра в виде раствора или взвеси в 0,5-1,0 н. щелочной раствор тетрагидридбората натрия.

72.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРЕБРА ИЗ РТУТНЫХ АМАЛЬГАМ, включающий отделение ртути и переработку благородных металлов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью селективного извлечения серебра и сокращения времени процесса, отделение ртути проводят растворением ее в азотной кислоте, …Степень извлечения серебра по данному способу 99,9%. Способ исключает возможность отравления парами ртути, так как операции выполняются с растворами при комнатной температуре, длительность процесса сокращается в 4-5 раза.

73.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНЫ И ПАЛЛАДИЯ ИЗ НИТРИДНЫХ РАСТВОРОВ ЭКСТРАКЦИЕЙ, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения процесса и повышения степени извлечения металлов в органическую фазу, экстракцию проводят …Использование предлагаемого способа позволяет упростить процесс по сравнению с известным способом за счет сокращения числа операций и, что особенно важно, исключения стадии перевода нитритных растворов в хлоридные. Это дает возможность избежать образования токсичных газов.

74.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РУТЕНИЯ ИЗ СОЛЯНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ,  включающий сорбцию, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения и коэффициента распределения, сорбцию ведут с использованием ионитов с четвертичными группировками азотсодержащих гетероциклических оснований

75.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОСМИЯ  из осмийсодержащих материалов, включающий электрохимическое выщелачивание в хлоридных средах при pH 0,5-2,0  и анодной плотности тока 700-800 А/м2 и улавливание осмия из газовой фазы, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью сокращения расхода электроэнергии, перед электровыщелачиванием проводят предварительное электровыщелачивание …Экономия энергии по данному способу составляет 31%.

76.ЭКСТРАКЦИОННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ ЦИАНИСТЫХ РАСТВОРОВ, содержащая триалкиламин, нефтяные сульфоксиды и тетрахлорэтилен, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ тем, что, с целью повышения селективности извлечения золота в присутствии примесей кобальта, она дополнительно содержит триалкилфосфиноксид при следующем соотношении компонентов ….При использовании предлагаемой экстракционной смеси значительно понижается содержание примесей, например, кобальта, в растворе дицианоаурата калия при практически полном извлечении золота из исходного раствора. Достигается дополнительная очистка золота от примесей, что является существенным при его регенерации из отработанных электролитов и промывных вод, особенно для предприятий Минэлектропрома. Полученный при реэкстракции раствор дицианоаурата калия может быть использован для приготовления и корректирования электролитов золочения.

77.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ РУДНОГО МАТЕРИАЛА, включающий выщелачивание раствором тиосульфата натрия в присутствии аммиака, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения процесса, облегчения условий труда и снижения производственных затрат, выщелачивание ведут при 80-90 град.С в присутствии сульфата меди при …Использование предлагаемого способа растворения благородных металлов по сравнению с существующими способами устраняет необходимость ведения процесса при высоких давлениях, нет необходимости использования специальной автоклавной техники. Процесс осуществляется в сиандартных агитаторах при атмосферном давлении и температуре 80 град.С. При этом снижается в 20-30 раз необходимая концентрация аммиака в растворах.Оптимальная концентрация NH4OH составляет 1,0-1,5%. Существенно сокращается требуемая продолжительность обработки рудных материалов. Кроме того, возникает возможность эффективно перерабатывать бедные отходы производства и забалансовые золотосодержащие руды.

78.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ из сульфатных растворов, содержащих цветные металлы и железо, включающий их нейтрализацию при температуре 90-95 град.С с получением осадка,  содержащего платиновые металлы, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения металлов – спутников платины и увеличения скорости фильтрации осадка, перед нейтрализацией раствор обрабатывают восстановителем до …

79.СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ НАСЫЩЕННОГО БИФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНИОНИТА НА ОСНОВЕ ХЛОРМЕТИЛИРОВАННОГО СОПОЛИМЕРА СТИРОЛА И ДИВИНИЛБЕНЗОЛА, включающий последовательную обработку солью натрия, серной кислотой, смесью тиомочевины и серной кислоты, щелочью, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени регенерации и удешевления процесса, в качестве соли натрия используют раствор гипохлорита…Изобретение относится к способам очистки сорбента от благородных металлов. Предложенный способ позволяет повысить степень регенерации сорбента на 10-12% и интенсифицировать процесс.

80.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРЕБРА ИЗ АЗОТНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ, содержащих платиновые металлы, включающий экстракцию нейтральным серусодержащим соединением, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени селективности, экстракцию проводят тетракис-алкилтиометил-ацетоном общей формулы …Изобретение может найти применение в аффинажных процессах и в аналитической химии для концентрирования серебра и разделения серебра и металлов платиновой группы. Глубокое разделение серебра и палладия, платины, родия, иридия, рутения по данному способу становится возможным за одну ступень экстракции. В связи с тем, что используемый в заявляемом способе экстрагент практически не растворим в водной фазе, рафинат не содержит примеси органики, что упрощает последующие операции его переработки

81.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ЭЛЕКТРОЛИТОВ, включающий сорбцию, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения, в качестве сорбента используют материал, содержащий сорбционно-активные углеродные волокна и волокнисто-полимерные связующие на основе ароматических полиамидов…Предлагаемый способ позволяет наиболее полно извлечь из электролитов медно-никелевого производства платиновые металлы (99,9% против 76,7% по прототипу).

82.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРЕБРА ИЗ СЫРЬЯ,СОДЕРЖАЩЕГО СЕРЕБРО В ОКИСЛЕННОЙ ФОРМЕ, включающий выщелачивание в сульфитном растворе и выделение серебра из раствора термообработкой при 100 град.С, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения и качества продукта, снижения расхода реагентов и улучшения условий труда, выщелачивание проводят в присутствии нитрита натрия…

83.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ ИЗ РАСТВОРА, СОДЕРЖАЩЕГО ЕГО ХЛОРИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, восстановлением органическим реагентом, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения селективности извлечения палладия из раствора, содержащего платиновые металлы, восстановление проводят с использованием в качестве органического реагента ферроцена в органическом разбавителе …

84.СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ,НАСЫЩЕННЫХ БЛАГОРОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ, включающий обработку раствором минеральной кислоты, сорбцию тиомочевины, десорбцию благородных металлов кислыми растворами тиомочевины, отмывку смолы от тиомочевины, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью удешевления процесса и повышения качества регенерированной смолы, отмывку от тиомочевины проводят раствором минеральной кислоты, а сорбцию тиомочевины и обработку ведут образующимся от отмывки смолы промывным раствором. Изобретение может быть использовано в технологии сорбционно-бесфильтрационного извлечения золота и серебра из продуктов цианирования руд.

85.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИРИДИЯ ИЗ СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ, включающий экстракцию, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью сокращения времени процесса и повышения степени извлечения, перед экстракцией раствор подвергают обработке озонсодержащими газовыми смесями …Предлагаемый способ позволит снизить время проведения процесса за счет исключения операций нейтрализации, добавления хлорида натрия, а также операций многократной экстракции с 4-5 ч до 1,5-2 ч. А также – увеличить извлечение иридия в органическую фазу за один контакт до 99,9-100%. Кроме того, этот метод позволяет снизить взрывоопасность, избежать использования автоклава…

86.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ СУЛЬФИДНЫХ МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИХ КОНЦЕНТРАТОВ И РУД, включающий тонкое измельчение, цианирование, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью интенсификации и упрощения процесса и сохранения мышьяка в твердом продукте, измельчение проводят в струйной мельнице с использованием в качестве энергоносителя кислорода или воздуха, обогащенного кислородом.

87.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ РУД, включающий цианирование, сорбцию активированным углем, флотационное выделение насыщенного угля в присутствии аполярного собирателя, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения, перед сорбцией уголь подвергают обработке катионным поверхностно-активным веществом, растворенным в аполярном собирателе. Изобретение может быть использовано при переработке руд и продуктов обогащения, особенно с низким содержанием золота и серебра.

88.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ, включающий их обработку органическим растворителем, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения золота, в качестве органического растворителя используют пиридин , его гомологи или сероуглерод

89.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ из ионообменных смол, включающий их обработку хлорсодержащим реагентом при кипячении, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения и ускорения процесса, в качестве хлорсодержащего реагента используют …Степень извлечения металлов из ионообменных смол составляет 99-99,5%, при общей продолжительности процесса извлечения металлов 2 часа

90.СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ СУЛЬФАТНЫХ РАСТВОРОВ, включающий сорбцию с введением хлорсодержащего реагента, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью возможности разделения осмия и цинка, сорбцию ведут в две стадии с введением на первой стадии …Способ может быть реализован на комбинатах «Североникель» и «Печенганикель»

91.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ ИЗ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ, включающий экстракцию органическими сульфидами в присутствии двухлористой меди, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения, перед экстракцией материал измельчают, подвергают обработке 35% раствором соляной кислоты…сушке…., а экстракцию ведут при поддержании отношения палладия к двухлористой меди, равном …Изобретение может быть использовано для выделения палладия из отработанных катализаторов на основе окиси алюминия. Использование предлагаемого способа  обеспечивает по сравнению с прототипом повышение извлечения палладия с получением растворов, пригодных для последующего воспроизводства

92.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ, включающий осаждение путем обработки растворов полисульфидов натрия с предварительным нагревом и регулированием pH и отделение осадка платиновых металлов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения рутения и иридия, обработку ведут раствором полисульфидов натрия до …Предлагаемый способ позволяет извлекать платиновые металлы из бедных сбросных растворов со степенью извлечения около 95-99%. Получаемый осадок является богатым концентратом платиновых металлов и может быть переработан по существующей технологии.

93.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ из растворов восстановлением тетрагидридоборатом натрия в присутствии хлорида железа, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения, сокращения расхода тетрагидридоборат, восстановление проводят в присутствии перманганата калия. Использование предлагаемого способа восстановления платины, палладия, родия и иридия обеспечивает по сравнению с существующими способами следующие преимущества:

- процесс восстановления всех металлов проходит быстро и практически нацело;

- образующийся осадок быстро коагулирует, легко фильтруется;

- избыток восстановителя разрушается в процессе реакции, поэтому не требуется проведения дополнительных операций по очистке фильтрата;

- восстановление можно проводить из сложных смесей, содержащих различные комплексообразователи.

94.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ ЦИАНИСТЫХ РАСТВОРОВ,СОДЕРЖАЩИХ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ, включающий обработку растворов хлорсодержащим реагентом,  сорбцию золота из полученных растворов, анионообменной смолой, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения, сорбцию ведут в присутствии катионообменной смолы. Применение двух ионообменных слоев увеличивает извлечение золота в случае смешанного слоя на 0,9-12,0% при последовательной сорбции на 1,0-11,7%

95.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТЯЖЕЛЫЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ, осаждением гидроокисью или основной солью железа при pH 3-8, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени концентрирования платиновых металлов в продукте, осаждение ведут в 2-3 стадии с отделением после каждой стадии осадка, фильтрацией его и рекристаллизацией…Предлагаемая технология позволяет получить из растворов с концентрацией платиновых металлов порядка долей миллиграмма в литре раствора с суммарной концентрацией платиновых металлов порядка 1000мг/л.

96.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ФОСФОРНОКИСЛОГО РАСТВОРА, включающий обработку органическим реагентом, например формиатом натрия, при температуре 105-125 град.С в течение 15-30 мин с отделением платины и палладия, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью селективного извлечения родия и иридия, после отделения платины и палладия обработку органическим реагентом ведут при температуре …

97.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ЦИАНИСТЫХ РАСТВОРОВ цементацией в присутствии окислителя, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью интенсификации процесса, цементацию проводят железом, частично или полностью покрытым цинком или алюминием. Технико-экономические достоинства предлагаемого способа сводятся к следующему:

- появляется возможность извлекать золото и серебро из цианистых растворов, содержащих примеси цветных металлов;

- использование данного способа позволяет извлекать цементные осадки непосредственно из шламистых пульп и суспензий, минуя процесс фильтрации;

- возможно селективное разделение золота и серебра.

98.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ из содержащих их материалов, включающий обработку нефтяными сульфидами в присутствии двухлористой меди, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения металлов из цианистых шламов, перед обработкой нефтяными сульфидамипроводят обжиг сырья в присутствии азотнокислого натрия…Использование данного способа обеспечивает извлечение в органический раствор 99,9% золота и 99,8% серебра

99.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ КИСЛЫХ СУЛЬФАТНЫХ РАСТВОРОВ обработкой реагентом, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения и удешевления процесса, обработку проводят с использованием в качестве реагента сульфатного черного щелока при 90-100 град.С. Использование предлагаемого способа обеспечивает следующие преимущества:

- исключается применение сложного автоклавного оборудования для осаждения платиновых металлов из сульфатных растворов при практически одинаковом извлечении;

- процесс интенсифицируется более чем в 3 раза;

- исключается применение таких дефицитных реагентов, как ронгалит и тиосульфат натрия;

- используются для осаждения отходы целлюлозно-бумажного производства – сульфатный лигнин, дешевый технический продукт

100.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ, включающий осаждение в присутствии ронгалита при температуре 95-100 град.С, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения, упрощения процесса, осаждение проводят в присутствии тиомочевины при соотношении тиомочевины и ронгалита …Преимущества способа:

- исключается применение сложной автоклавной техники;

- интенсифицируется процесс в 3 раза;

- количественно извлекаются благородные металлы из любых типов растворов

101.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОСМИЯ ИЗ РАСТВОРОВ, включающий введение алюминия, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью извлечения осмия из из щелочных селенсодержащих растворов, перед введением в раствор алюминия, концентрацию щелочи доводят до …

Предлагаемый способ позволяет:

1.Извлекать осмий из крайне бедных по содержанию осмия растворов.

2.Извлекать осмий из богатых по селену растворов 1 : 2500-3500 соответственно

3.Использовать селенсодержащие растворы для получения товарного селена марок СТ-2, СТ-1

102.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРЕБРА И МАРГАНЦА ИЗ УПОРНЫХ РУД, включающий измельчение и обработку руды реагентом с получением пульпы, выделение марганца из раствора и выщелачивание  кека для извлечения серебра, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения технологии и снижения токсичности, измельчение и обработку руды осуществляют одновременно в планетарной центробежной мельнице в растворе серной кислоты …

103.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ СОДЕРЖАЩИХ ЕГО МАТЕРИАЛОВ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕМ щелочными растворами ацетонциангидрина в присутствии окислителя, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения и увеличения скорости процесса, выщелачивание проводят с использованием в качестве окислителя персульфата калия …Предлагаемый способ позволяет при низких температурах значительно интенсифицировать процесс, повысить производительность труда, повысить степень извлечения золота при извлечении металла из песков с 40,8% по известному способу до 95-96%, увеличить скорость процесса в 2,5 раза.

104.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИРИДИЯ ИЗ АНОДНЫХ ШЛАМОВ ЭЛЕКТРОЛИЗА МЕДИ И НИКЕЛЯ, включающий сульфатизацию при температуре 250-300 град.С, выщелачивание полученного спека с переводом иридия в раствор и экстракцию иридия из раствора, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения стабильности состава раствора, выщелачивание спека проводят раствором пероксодисульфата натрия…

105.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ ЦИАНИСТЫХ РАСТВОРОВ СОРБЦИЕЙ азотсодержащих анионитами, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения селективности извлечения, сорбцию ведут анионитами с аминоспиртовыми функциональными группами. Использование предложенного способа позволит:

1.получить высокие емкости ионита по золотоу;

2.при извлечении золота из сред сложного состава повысить селективность сорбента в 1,5-2,5 раза по сравнению с прототипом;

3.упростить последующую регенерацию насыщенного ионита и получение готовой продукции.

106.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ из растворов, включающий сорбцию углеродным сферическим адсорбентом, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью возможности извлечения кадмия и меди и отрицательно заряженных металлосодержащих коллоидов из растворов производства серебросодержащих порошков, перед сорбцией адсорбент смешивают с двууглекислым натрием, полученную смесь прокаливают …Предложенный способ решает задачу переработки ранее не перерабатываемых специфических технологических растворов. Он не только позволяет извлечь ценные компоненты и возвратить их в процесс производства, но также предполагает возможность использования растворов, уже после извлечения из них металлов, для производства реактива – азотнокислой соли щелочного металла, в частности азотнокислого калия.

107.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРЕБРА ИЗ РУД И ПРОМПРОДУКТОВ выщелачиванием аммиачным раствором в присутствии тиосульфит-ионов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью возможности извлечения серебра из арсенидных кобальто-никелевых руд и продуктов их переработки, упрощения процесса и снижения энерго- и трудозатрат, выщелачивание осуществляют с введением карбоната аммония и окислителя.

108.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРЕБРА ИЗ СУЛЬФИДНЫХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ, включающий выщелачивание серебра кислыми тиокарбамидными растворами, электролитическое осаждение серебра из полученных растворов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения, сокращения продолжительности и упрощения процесса, выщелачивание серебра проводят кислыми тиокарбамидными растворами …

109.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ из растворов экстракцией кетосульфидами, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения и разделения, экстракцию металлов проводят гамма-кетосульфидами общей формулы … По данному способу золото и палладий при определенных условиях практически полностью извлекаются из растворов, содержащих избыточные концентрации родия, серебра, меди и платины. Синтезированные гамма-кетосульфиды имеют ряд преимуществ по сравнению с другими экстрагентами: а) выделением из технологических растворов или разделением группы их трех металлов; б)отсутствием предварительных операций по маскированию ионов и достаточно широким интервалом pH для оптимальной экстракции; в)высокой емкостью (0,45-0,5 кг металла на 1 кг реагента).

110.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОСМИЯ ИЗ РАСТВОРОВ СОРБЦИЕЙ ионообменной смолой, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью экономии ионообменной смолы и снижения эксплуатационных затрат, процесс ведут непрерывно при периодическом отделении фракции смолы 0,25-0,5 мм, загрузке свежей порции ионообменной смолы и извлечении осмия из отделенной фракции.

111.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОСМИЯ ИЗ ГАЗОВ (медно-никелевого производства),  включающий обработку газов раствором серной кислоты, насыщенным сернистым газом, с переводом осмия в раствор и извлечение его из полученного раствора сорбцией анионитом, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения, обработку газов раствором серной кислоты, насыщенным сернистым газом, проводят в присутствии комплексообразующих добавок, содержащих … Использование предлагаемого способа обеспечит повышение извлечения осмия с 10-20 до 80-90%.

112.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ хлорированием хлорвоздушной смесью в расплавах хлористых солей при нагревании, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью фракционного разделения платиновых металлов и упрощения процесса, хлорирование осуществляют смесью с содержанием хлора …

113.СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДВУОКИСИ РУТЕНИЯ хлорированием металлического рутения в расплаве хлористых солей с последующим растворением расплава и выделением гидроксида из раствора хлоридов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения скорости процесса, хлорирование проводят с введением хлорида рутения при содержании его в расплаве 10-30% по массе и при соотношении металлического рутения и расплава …Положительный эффект от использования способа: повышение скорости хлорирования металлического рутения по сравнению с прототипом и аналогом в 1,5 и 3 раза соответственно; отсутствие необходимости применения солей лития как катализаторов процесса, ухудшающих условия производства двуокиси рутения.

114.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ, включающий хлорирование газообразным хлором в расплаве хлоридов щелочных металлов и извлечение золота из плава, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью интенсификации и упрощения процесса при переработке вторичного золотосодержащего сырья, хлорирование осуществляют при температуре 250-300 град.С с введением в расплав хлоридов металлов переменной валентности, при соотношении по массе золото:хлорид металла…

Предлагаемый способ позволяет интенсифицировать процесс перевода золота в растворимое состояние более, чем в 5 раз по сравнению с аналогом и упростить процесс извлечения золота из сырья за счет безреагентного выделения из галоидной формы.

Преимущество способа заключается в том, что все химические превращения (хлорирование и разложение хлоридов золота до металла) протекают в одной среде, в расплаве, такая технология сводит потери золота к минимуму и не усложняет аппаратурного оформления.

115.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ, включающий обработку его жидкими хлоридами серы, пропускание через раствор газообразного хлора с получением осадка соли золота и обработку осадка четыреххлористым углеродом, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения процесса, после обработки осадка четыреххлористым углеродом, проводят нагрев соли золота до …с последующим введением концентрированной соляной кислоты при весовом соотношении соли золота к кислоте, равном …. Результат эксперимента по данному способу: выход золота 99,93%.

Преимуществом предлагаемого способа является выделение золота из содержащего его сырья в виде иного целевого продукта – золотохлористоводородной кислоты, минуя трудоемкий процесс восстановления золота и выделение его в виде металла. При этом также исключаются трудоемкие процессы растворения золота в царской водке с последующим упариванием с соляной кислотой, соответственно исключается расход реагентов таких, как смесь соляной и азотной кислот для царской водки, отпадает необходимость в дополнительных поглотительных сооружениях для поглощения и нейтрализации газообразных продуктов реакции соляной и азотной кислот.

Использование фторопластовой пленки для футеровки сосудов с …значительно упрощает процесс выделения и расфасовки целевого продукта.

116.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ КАТАЛИЗАТОРОВ на основе окиси алюминия, включающий измельчение, шихтование с углеродсодержащим восстановителем, хлорирование и последующий обжиг непрохлорированного огарка, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения, обжиг осуществляют в две стадии: …Извлечение платины в концентрат по данному способу при проведении опыта составило 100%. Данный способ позволит полностью устранить потери (до 10%) платиновых металлов с газовой фазой.

117.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ на основе окиси алюминия,включающий хлорирование измельченных продуктов в присутствии твердого углеродсодержащего восстановителя при температуре 800-900 град.С, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью снижения энергозатрат и упрощение его осуществления, хлорирование проводят с введением металлического алюминия  при отношении алюминия к платиновым металлам … Извлечение платины в концентрат составило 100%. Проведение процесса при умеренных температурах создает благоприятные условия для аппаратурного оформления передела хлорирования. Способ позволяет получить следующий положительный эффект:

1.Упростить осуществление процесса, снизить энергозатраты и увеличить срок службы хлоратора при высокой степени извлечения платиновых металлов.

2.Исключить сложный передел разделения хлоридов алюминия и платиновых металлов.

118.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ, включающий дробление,выщелачивание золота щелочным раствором цианистого натрия и последующее извлечение золота из полученного раствора, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения эффективности процесса,  выщелачивание осуществляют пропиткой дробленной руды щелочным раствором цианистого натрия, взятом в количестве…Изобретение может быть использовано при переработке руд, содержащих золото, медь, уран.

119.АППАРАТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ. Может быть использован для извлечения из растворов ионов благородных металлов,тяжелых цветных металлов,мышьяка,изотопов стронция и других радиоактивных элементов

120.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРЕБРА из электролитов серебрения или из отходов гальванопроизводств. ЦЕЛЬ изобретения – упрощение извлечения – достигается за счет предварительного разложения органических серусодержащих соединений серебра перекисью водорода в присутствии хлорида натрия или калия в азотнокислой среде…

121.ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ СНЯТИЯ ЗОЛОТОГО И СЕРЕБРЯНОГО ПОКРЫТИЙ С ПОДЛОЖКИ,  включающий их анодное растворение в электролите без растворения подложки из никеля и стеклянных элементов (радиодеталей). ЦЕЛЬ изобретения – исключение растрава подложки – достигается тем, что электролит в качестве щелочного агента содержит едкий натр при следующем соотношении компонентов …

122.ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ. Изобретение может быть использовано для переведения в раствор металлов платиновой группы в процессах вскрытия руд, аффинажа, аналитического контроля, переработки отработанного металлосодержащего сырья. Цель изобретения – снижение агрессивности электролита и повышение скорости растворения металлов путем дополнительного введения в электролит оксида или гидрооксида калия или натрия и комплексообразователя

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ:

73.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОТХОДОВ ПЛАТИНИРОВАННОГО ТИТАНА, включающий электрохимическую обработку переменным током в растворе соляной кислоты при температуре …, плотности тока… с получением раствора, содержащего платину, и последующее извлечение платины из раствора, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью увеличения скорости и упрощения процесса, в раствор дополнительно вводят азотную кислоту в количестве … %, обработку переменным током осуществляют до достижения содержания платины в растворе … при аэрации воздуха с расходом  … и извлечение платины ведут обработкой раствора постоянным током  с плотностью … в течение …

74.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ, включающий приготовление шихты из исходного материала с добавками цинка, железа и олова, плавку ее с получением сплава, грануляцию его, анодное растворение гранулированного сплава в серной кислоте с использованием взвешенного серебросодержащего анода и титанового катода с получением чернового серебросодержащего концентрата и его последующее электрорафинирование, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения аффинированного серебра, электрорафинирование чернового серебросодержащего концентрата ведут путем его анодного растворения в азотнокислом электролите с использованием насыпного анода из …

75.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВОГО МЕТАЛЛА ИЗ ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА НА ОСНОВЕ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ, преимущественно платины или палладия из отработанного катализатора для очистки выхлопных газов внутреннего сгорания, включающий обработку в … %-ном растворе соляной кислоты при повышенной температуре, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения, перед обработкой проводят последовательно обработку исходного материала вначале кипящей водой … ч, затем кипящим раствором  этанола или формалина … ч и обработку раствором соляной кислоты ведут при наложении переменного электрического тока плотностью … при температуре … в течение …

### 76.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРЕБРА ИЗ ОТРАБОТАННЫХ ФИКСАЖНЫХ РАСТВОРОВ, включающий электролитическую обработку растворов в электролизере с электродами при постоянном токе с анодной плотностью тока … с получением осадка сульфида серебра, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения производительности процесса при поддержании высокой степени извлечения серебра, электролиз ведут в проточном режиме со скоростью … при поддержании отношения расстояний между электродами на входе и выходе электролита из электролизера …

77.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОРИДА СЕРЕБРА, включающий его восстановление при наложении электрического тока с использованием в качестве катода хлорида серебра, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью интенсификации процесса, перед восстановлением проводят смешивание хлорида серебра с …% серебра, плавление полученной смеси при … и катодное восстановление проводят в растворе, содержащем … едкого натра при плотности тока … и толщине катода …

78*.СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО РАСТВОРЕНИЯ ЗОЛОТА в водном растворе, содержащем аминокислоту при рН … и потенциале …, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения скорости процесса при сокращении расхода реагентов, растворение проводят с использованием в качестве аминокислоты метионина или гистидина при концентрации их …

79.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ЦВЕТНЫЕ, РЕДКИЕ И БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ, преимущественно отходов, содержащих керамическую и пластмассовую составляющие, включающий обработку в растворе серной кислоты при наложении электрического тока с использованием в качестве анода исходного материала, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения процесса и повышения степени извлечения редких и благородных металлов, перед обработкой исходный материал подвергают механическому измельчению до …, обработку проводят с использованием взвешенного анода и титанового катода, разделенных кислотостойкой диафрагмой при концентрации серной кислоты …, катодной плотности тока … с получением шлама, содержащего ценные компоненты, и затем ведут восстановительную плавку шлама при … с получением сплава, содержащего ценные компоненты, и шлака с последующей отливкой вторичных анодов из полученного сплава и электрохимическим растворением анодов в электролите, содержащем… при анодной и катодной плотностях тока … с получением концентрата благородных металлов.

80.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНЫ И РЕНИЯ ИЗ СОЛЯНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМОПЛАТИНОРЕНИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ, включающий осаждение платины и рения, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью селективного выделения металлов и сокращения их потерь, осаждение проводят при наложении электрического тока в электролизере с диафрагмой с использованием нерастворимого титанового анода с покрытием из диоксида рутения в две стадии: …

81.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ ТИОМОЧЕВИННЫХ СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ, включающий осаждение золота при наложении электрического тока на катоде в электролизере с ионообменной мембраной, разделяющей анолит и католит с использованием в качестве католита исходного раствора, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения процесса и его интенсификации, осаждение золота проводят при использовании в качестве анолита раствора едкого натра с концентрацией … при введении извести с расходом … при объемной анодной плотности тока …

82.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНОСЕРЕБРЯНЫХ СПЛАВОВ, включающий их анодное растворение в азотно-кислом растворе с последующим разделением ценных компонентов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью увеличения скорости процесса, анодное растворение ведут при плотности тока … в растворе, содержащем …г/л нитрата натрия, …г/л азотной кислоты и … г/л хлорида натрия, с получением на катоде смеси металлического серебра  и меди и разделение проводят обработкой полученной смеси раствором азотной кислоты концентрацией … с получением медьсодержащего раствора.

83.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ ИЗ КИСЛЫХ РАСТВОРОВ, преимущественно от переработки высокоактивных отходов, содержащих продукты деления и трансурановые элементы, включающий осаждение палладия при наложении электрического тока на углеродный волокнистый катод при потенциале …, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения при высокой чистоте конечного продукта, осаждение проводят из раствора, содержащего азотную кислоту концентрацией …

84.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ ПРОМЫВНЫХ ЦИТРАТНО-ФОСФАТНЫХ РАСТВОРОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, включающий подачу промывного раствора в электролизер и последующее осаждение золота из раствора на углеродные волокнистые катоды, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью сокращения потерь золота при одновременном повышении степени осаждения золота на единицу массы катода, подачу раствора в электролизер осуществляют из ванн улавливания при циркуляции раствора, осаждение проводят при  рН раствора …, потенциале… В относительно нормального водородного электрода при скорости циркуляции раствора … и при кратности циркуляции всего объема …

85.СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО РАСТВОРЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В РАСТВОРЕ, содержащем глицинглицин, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения золота в раствор, растворение проводят в присутствии пропиленкарбоната в количестве … при рН раствора … и окислительно-восстановительном потенциале …

86.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ ИЗ СПЛАВОВ, включающий растворение сплава с получением палладийсодержащего раствора, осаждение из раствора хлорпалладозамина и последующую его переработку с получением палладиевой губки, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью сокращения продолжительности процесса, переработку хлорпалладозамина ведут катодным восстановлением при плотности тока … в электролите, содержащем  … г/л NaNO3, при рН=…. А растворение сплава проводят на аноде в электролите, содержащем  г/л NaNO3 и … г/л HCL.

87.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ РАСПЛАВОВ ХЛОРИДОВ  ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ МЕТАЛЛЫ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ, включающий цементацию платиновых металлов из расплавов при нагревании с металлом-цементатором, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения платиновых металлов и производительности процесса, цементацию проводят при катодной поляризации металла-цементатора, при плотности тока … и температуре …

88.СПОСОБ РАФИНИРОВАНИЯ ИРИДИЯ(IV), включающий электролиз кислого хлоридного иридийсодержащего раствора при молярном отношении иридия и хлорид-иона  … и потенциале катода … с получением раствора иридия (III), окисление в полученном растворе иридия(III) до иридия(IV) и последующее осаждение соли иридия, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени рафинирования и ускорения процесса, электролиз проводят в присутствии в растворе хлорной кислоты при молярном отношении иридий : хлорная кислота = …, при циркуляции раствора с числом циклов … А потенциал катода при электролизе поддерживают равным …

89.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ РУД, преимущественно из  пиритных и арсенопиритных концентратов, включающий анодное окисление исходного материала в присутствии комплексообразователя, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью сокращения продолжительности процесса и улучшения условий труда, анодное окисление ведут при потенциале …, рН … с использованием в качестве комплексообразователя глицил-глицина, концентрацию которого …

90.ЭЛЕКТРОДНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРЕБРА ИЗ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ, содержащая катодный блок, анод, входной и выходной патрубки, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ тем, что, с целью увеличения производительности электродной камеры, катодный блок выполнен многослойным …

91.ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ, содержащий ванну прямоугольной формы, катод, анод и мешок из синтетической ткани, закрепленный на аноде, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью сокращения потерь платиновых металлов, он снабжен упругоэластичными резиновыми бандажами, мешок выполнен из полиакрилонитрильного волокна с …и укреплен на аноде с помощью упругоэластичных резиновых бандажей.

92.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СЕРЕБРОМЕДНЫХ СПЛАВОВ, включающий обработку кислым раствором с получением серебросодержащего остатка, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью удешевления и упрощения процесса, обработку проводят при наложении электрического тока с разделением катодного и анодного пространства при плотности тока  … в растворе азотной кислоты, содержащем ионы меди и хлора при следующем содержании компонентов в  растворе …

93.РАСТВОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО РАСТВОРЕНИЯ МАТЕРИАЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РОДИЙ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СПЛАВОВ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ РОДИЯ, содержащий соляную кислоту и воду, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения эффективности процесса путем повышения скорости растворения, предотвращения селективного растворения отдельных компонентов сплава и осыпания металла с поверхности сплава, раствор дополнительно содержит хлористый натрий, перекись водорода, фосфорную кислоту и борную кислоту при следующем соотношении компонентов …

94.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ, РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ, ЭЛЕКТРОННОЙ И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, включающий обработку уксусной кислотой в присутствии соли галлоида, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения процесса, повышения степени селективности извлечения и устранения образования токсичных продуктов, обработку проводят под действием электрического тока при анодной плотности тока … при температуре … в присутствии восстановителя, способного регенерироваться на катоде, взятого в количестве … при концентрации уксусной кислоты … и соли галлоида …

95.УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО РАФИНИРОВАНИЯ ЗОЛОТА, содержащее электролизные ванны, аноды и катоды, размещенные в ваннах, ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ тем, что, с целью повышения производительности и улучшения условий работы, устройство снабжено укрытием, выполненым из двух частей: …

96.СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ КИСЛЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ при пропускании раствора через электроды с использованием катодов из объемно-пористого углеродистого материала, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения и чистоты металлов, процесс ведут в две стадии: …

97.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МАГНИТНОЙ ФРАКЦИИ ФАЙНШТЕЙНА, СОДЕРЖАЩЕЙ БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ, включающий выплавку анодов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения благородных металлов в шлам, перед выплавкой анодов в магнитную фракцию файнштейна вводят никелевый скрап в количестве…

517.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПЛАТИНОРОДИЕВЫХ СПЛАВОВ, включающий электрорафинирование исходного материала в расплаве хлоридов щелочных металлов, содержащем хлориды платины и родия, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью обеспечения возможности получения сплавов платиновых металлов заданного состава, высокой степени чистоты по примесям цветных металлов, электрорафинирование проводят при соотношении концентраций хлоридов родия и платины (II) в расплаве, определяемом зависимостью … и ведут процесс при суммарной концентрации родия и платины в электролите … % при анодном потенциале … и катодном потенциале … относительно серебрянного электрода сравнения при температуре …

518.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПЛАТИНОРОДИЕВЫХ СПЛАВОВ, преимущественно содержащих палладий, включающий электрорафинирование в расплаве хлоридов щелочных металлов, содержащем хлориды платины и родия, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью обеспечения возможности получения сплавов платиновых металлов заданного состава с высокой степенью чистоты по примесям цветных металлов, электрорафинирование ведут в присутствии хлоридов палладия при концентрации платины в электролите …%, при поддержании массового соотношения палладия (II), и родия в расплаве, определяемого зависимостью … и ведут процесс при поддержании суммарной концентрации палладия и родия … при анодном потенциале … и катодном потенциале … при температуре …

539.СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЕБРЯНОГО ПОРОШКА, включающий катодное восстановление галогенидов серебра, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью увеличения удельной поверхности порошка, в качестве материала катода берут твердый раствор галогенида серебра и галогенида натрия при …

550.СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА ПАЛЛАДИЯ, включающий восстановление транс-дихлордиаминпалладия электролизом с разделением анодного и катодного пространств диафрагмой, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью интенсификации процесса и повышения выхода порошка по току, восстановление ведут в пульпе кристаллического транс-дихлордиаминпалладия в среде …соляной кислоты при температуре … и плотности тока …

554.СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ИНДИЙ-ПАЛЛАДИЙ И ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 1.СПОСОБ электрохимического осаждения сплава индий-палладий из водного электролита, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью осаждения сплава в виде мелкодисперсного порошка, осаждение проводят при катодной плотности тока …, рН электролита … и температуре … 2.ЭЛЕКТРОЛИТ, содержащий хлористый палладий, соль индия, сернокислый аммоний и комплексообразователь, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что в качестве соли индия он содержит сернокислый индий, а в качестве комплексообразователя – трилон Б при следующем соотношении …

563.СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛЕЙ МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ И ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 1.СПОСОБ получения солей металлов платиновой группы путем электрохимического растворения соответствующего металла на переменном токе в соляной кислоте, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью увеличения выхода по току и скорости процесса, растворение ведут при плотности тока … 2.ЭЛЕКТРОЛИЗЕР, включающий корпус с дном, электроды, между которыми помещена неэлектропроводная перегородка, установленная на дне, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, кромка перегородки, находящаяся на дне, выполнена  с треугольными вырезами….

567.СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО РАСТВОРЕНИЯ ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ в соляно-кислом электролите, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью увеличения производительности процесса, в электролит дополнительно вводят ацетат натрия в количестве … и процесс ведут на постоянном токе при времени переключения полярности ….

### МЕТАЛЛУРГИЯ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  СПЛАВОВ:

66.СПЛАВ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА, содержащий медь, никель, иттрий, используемый для электрических контактов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения коммутационной стойкости, он дополнительно содержит алюминий и кремний …

67.СПЛАВ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА, содержащий медь и серебро, предназначенный для изготовления ювелирных изделий, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения механических свойств, он дополнительно содержит никель, рений и цирконий …

68.СПЛАВ ЗОЛОТА 375, содержащий серебро, медь и палладий, предназначенный для ювелирных изделий, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем. Что, с целью сужения интервала кристаллизации и снижения расхода серебра при сохранении физико-механических свойств, он дополнительно содержит кобальт…

68-1.СПЛАВ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА, содержащий медь, серебро, цинк и индий, предназначенный для ювелирных изделий, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения коррозионной стойкости и сужения интервала кристаллизации, он дополнительно содержит палладий …

69..СПЛАВ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА, содержащий медь, серебро и индий, предназначенный для изготовления высококачественных зубных протезов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения прочности и твердости, он дополнительно содержит германий …

70..СПЛАВ НА ОСНОВЕ ПАЛЛАДИЯ, содержащий индий, для применения в ювелирной промышленности, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения предела прочности, он дополнительно содержит медь …

70..СПЛАВ НА ОСНОВЕ ПАЛЛАДИЯ, содержащий индий, для применения в ювелирной промышленности, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения предела прочности, он дополнительно содержит медь …

71.СПЛАВ НА ОСНОВЕ ПЛАТИНЫ, содержащий иридий, никель и рений, для изготовления ювелирных изделий, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью улучшения литейных свойств, он дополнительно содержит серебро…

72.СПЛАВ НА ОСНОВЕ ПАЛЛАДИЯ, содержащий никель и хром, для изготовления резисторной проволоки, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью улучшения контактных свойств, он содержит компоненты в следующем соотношении …

73.СПЛАВ НА ОСНОВЕ ПАЛЛАДИЯ, содержащий серебро, индий и иттрий, предназначенный для изготовления диффузионных фильтров, обеспечивающих сверхвысокую очистку водорода и его изотопов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения его стойкости к термоциклированию в водороде, он дополнительно содержит бор …

74.СПЛАВ НА ОСНОВЕ ПАЛЛАДИЯ, включающий рутений, для изготовления водородопроницаемых мембран, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения водородопроницаемости, он дополнительно содержит индий …

75.СПЛАВ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА, содержащий медь и германий, для электрических контактов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения стойкости против электрической коррозии, он дополнительно содержит металл, выбранный из группы, включающей празеодим и кальций …

76.СПЛАВ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА, содержащий медь, для литья микропроводов для криогенной техники, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью расширения диапазона диаметров проводов, повышения прочности и теплопроводности, он дополнительно содержит редкоземельный металл, выбранный из группы, включающей церий, празеодим, лантан и иттрий …

77.СПЛАВ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА, включающий палладий и магний, для контактов электрических реле, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения прочности паяных соединений биметаллов, он дополнительно содержит алюминий …

78.ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА, включающий сурьму, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью снижения внутренних напряжений, он дополнительно содержит никель …

79.МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ, содержащий серебро и медь, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения эрозионной стойкости, он дополнительно содержит окись цинка и окись циркония …

83.СПЛАВ НА ОСНОВЕ МЕДИ, содержащий палладий и литий, для катодов электролитических конденсаторов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью улучшения электрических характеристик, он дополнительно содержит алюминий …

88.СПЛАВ НА ОСНОВЕ МЕДИ, содержащий магний, бор, палладий и иттрий, предназначенный для изготовления контактных наконечников горелок для электродуговой сварки, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения износостойкости, он дополнительно содержит кальций …

116.СПЛАВ НА ОСНОВЕ СВИНЦА, содержащий серебро, используемый при электролитическом производстве цветных металлов, в частности цинка, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью обеспечения повышенной коррозионной стойкости анода при анодной поляризации, снижения расхода серебра и повышения технологичности литья, он дополнительно содержит алюминий…

СПЕЦТЕХНОЛОГИИ  МЕТАЛЛУРГИИ  ЦВЕТНЫХ  И  РЕДКИХ  МЕТАЛЛОВ:

1.АППАРАТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения эффективности извлечения благородных металлов путем образования осадков благородных металлов в виде крупнокристаллических ферритов, аппарат снабжен магнитами, сетка делит аппарат на две зоны:….

2.УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью возможности извлечения благородных металлов из расплавов, перегородка, разделяющая корпус, выполнена с колодцем,….

21.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ, включающий сульфатизацию их концентрированной серной кислотой и последующее выщелачивание водой, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью глубокого обезмеживания и обезникиливания шламов электролитного производства перед плавкой их на металл Доре и ликвидации потерь благородных и редких сопутствующих металлов при выщелачивании, сульфатизации подвергают шлам послемокрой классификации с содержанием в нем влаги …% и сульфатизацию проводят при …

44.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНОГО НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩЕГО ШТЕЙНА, включающий обработку его сплавом, разделение металлической и сульфидной фаз, продувку сульфидной фазы, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения степени извлечения благородных металлов в металлическую фазу перед продувкой сульфидной фазы, ее обрабатывают …

Способ позволяет:

1.Повысить на 5-6% извлечение благородных металлов в металлический сплав, а по палладию – более, чем  на 20%, по золоту – на 60%.

2.Снизить затраты на реагент, применяемый для обработки белого штейна (матта).

3.Попутно извлечь медь в случае применения анодных остатков от электролитического рафинирования алюминия.

4.Повысить на 2,5% общее извлечение благородных металлов за счет своевременного их выхода из технологической цепочки.

49.СПОСОБ ЦЕМЕНТАЦИИ МЕДИ ИЗ НИКЕЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ, включающий введение  никеля в электролит, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью ускорения цементации, пополнения электролита никелем и хлором, получения цементной меди с низким содержанием никеля, повышения степени извлечения драгоценных металлов, электролит перед или одновременно с введением никеля обрабатывают кислородом воздуха или хлором, или смесью до потенциалов … по медному и … по платиновому электродам относительно хлорсеребряного, а введение никеля прекращают при достижении …

55.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЦИНКОВЫХ КЕКОВ, включающий выщелачивание их в растворе серной кислоты при температуре выше 50 град. С, восстановление в растворе трехвалентного железа сульфидным материалом, окисление железа кислородом воздуха и осаждение его из раствора в железистый кек при рН …, поддерживаемом добавкой нейтрализатора, и температуре выше 50 град. С, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью сокращения продолжительности процесса выделения железа и снижения потерь ценных компонентов – цинка, меди, кадмия, свинца и благородных металлов с железистым кеком, на стадии окисления и осаждения железа вводят водный раствор аммиака в количестве, …в течение …

63.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ФАЙНШТЕЙНА, включающий дробление, измельчение с выделением песковой фракции, флотационное выделение никелевого концентрата, отливку анодов и их электролитическое растворение с получением шлама, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью снижения потерь платиновых металлов, песковую фракцию файнштейна подвергают …

118.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СУРЬМЯНОГО СЫРЬЯ, включающий выщелачивание его сульфидно-щелочными растворами и электролитическое осаждение сурьмы из полученных растворов, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения технологической схемы и повышения производительности процесса, выщелачивание сырья и электролитическое осаждение сурьмы проводят одновременно в одном аппарате при … А, с целью повышения степени извлечения золота в катодный металл и отделения сурьмы от металлов-примесей, процесс ведут в течение … и затем катодный металл …

130.СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЫШЬЯКОВИСТЫХ ПРОДУКТОВ, например, мышьяковистых кеков или возгонов, содержащих цветные и благородные металлы, включающий термообработку в присутствии железосодержащего реагента, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью упрощения процесса и возможности извлечения благородных металлов, термообработку проводят при температуре … с использованием в качестве железосодержащего реагента сульфида железа в количестве …, или с использованием пиритового концентрата …

Способ имеет следующие преимущества по сравнению с известными аналогами:

- обеспечивается извлечение благородных металлов из мышьяковистых продуктов;

извлечение цветных, благородных металлов и перевод мышьяка в труднорастворимую форму осуществляется единым процессом.

### СВАРКА (ПАЙКА) МЕТАЛЛОВ  И  СПЛАВОВ:

55.ПАСТА ДЛЯ ПАЙКИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, содержащая порошкообразный припой, связующее вещество, хлористый аммоний, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ тем, что, с целью сохранения длительной вязкости пасты и повышения ее технологических свойств, она дополнительно содержит солянокислый гидроксиламин, а в качестве связующего вещества - …

58.ПРИПОЙ ДЛЯ ПАЙКИ МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВ С КЕРАМИКОЙ, содержащий медь, серебро, индий, олово, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения качества паяного соединения за счет снижения газовой пористости в соединении, он дополнительно содержит бор при следующем соотношении …

64.ПРИПОЙ ДЛЯ ПАЙКИ МЕДИ И ЕЕ СПЛАВОВ, содержащий серебро, медь, алюминий, магний, никель и цинк, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения смачиваемости припоем паяемой поверхности, он дополнительно содержит олово при следующем соотношении

…

111.ПРИПОЙ ДЛЯ ПАЙКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ, преимущественно ювелирных изделий из сплавов серебра 875 пробы с большим количеством паяных соединений, содержащий серебро, галлий, олово, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью повышения качества паяного соединения при механизированной пайке в печах, он дополнительно содержит кремний и молибден в соотношении … при следующем соотношении компонентов …

119.ПРИПОЙ ДЛЯ ПАЙКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ, содержащий медь, серебро, марганец, никель, цинк и кадмий, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью обеспечения сохранения прочности паяемого металла путем исключения проникновения в него припоя по границам зерен и охрупчивания при пайке, он дополнительно содержит алюминий при следующем соотношении …

120.ПРИПОЙ ДЛЯ ПАЙКИ ПАЛЛАДИЕВО-РУТЕНИЕВЫХ СПЛАВОВ, содержащий серебро, палладий, медь, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что, с целью уменьшения эрозии основного материала и повышения растекаемости припоя, он дополнительно содержит рутений при следующем соотношении …

p.s. всеми полными описаниями изобретений располагаю,

мой адрес: youboris@rambler.ru

Юрий Зюзин